Инструкция по применению праймера 94EF (3М)

Праймер 94EF фирмы 3М (США) предназначен для усиления адгезии (прилипания) скотчей, пленок и лент к сложным поверхностям. Усиливает адгезию  в несколько раз. Используется для повышения адгезии к таким поверхностям как полиэтилен, полипропилен, бетон, дерево, стекло, металл, окрашенные металлические поверхности.

Подготовка поверхности: поверхность, на которую наносится праймер, должна быть чистой, сухой и обезжиренной.

Для обезжиривания и очистки поверхности рекомендуется использовать изопропиловый спирт.

НЕ ПОДХОДЯТ ДЛЯ ОБЕЗЖИРИВАНИЯ: бензин, ацетон, уайт-спирит, керосин, растворители и т.д. (все вещества, оставляющие маслянистую плёнку на поверхности).

Применение: Перед применением емкость с праймером  необходимо встряхнуть. Нанести тонкий однородный (наносить одним движением, без втирания и размазывания) слой праймера, используя минимальное количество при помощи безворсовой салфетки. Дать праймеру время высохнуть, обычно для этого требуется 2-3 минуты в условиях комнатной температуры.

Для пористых поверхностей может потребоваться повторное нанесение праймера. В этом случае необходимо дать просохнуть первому слою и затем наносить второй слой.

Очистка: для удаления праймера  используется изопропиловый спирт.

3М Материалы, г. Калининград, ул. А. Невского, 120, офис 4

тел. 37-66-11,  www.telsystem39.ru