Инструкция по монтажу светоотражающих лент 3М

1. Общие требования.

- поверхность, на которую будет наклеиваться лента, должна быть сухой и чистой.

- ленты должны наклеиваться при температуре не ниже + 10 С (при температуре ниже рекомендованной, поверхность необходимо прогреть феном).

- поверхности с низкой адгезией  должны быть обязательно обработаны  усилителем

приклеивания - праймером 94EF фирмы 3М !

2. Подготовка поверхности.

- поверхность очистить от загрязнений, обезжирить изопропиловым спиртом.

НЕ ПОДХОДЯТ ДЛЯ ОБЕЗЖИРИВАНИЯ: бензин, ацетон, уайт-спирит, керосин и т.д.

(все нефтепроизводные жидкости, оставляющие после высыхания маслянистую плёнку).

- нанести праймер при помощи безворсовых салфеток.

3. Приклеивание ленты.

- отрезать ленту нужной длины.

- закруглить края (например, приложив 5 руб. монету и отрезав по ее контуру ножницами).

- наклеить ленту и с усилием разгладить плотным резиновым валиком от центра к краям.

- при наклеивании на криволинейные поверхности (например, цилиндрические парковочные столбики) ленту зафиксировать на несколько часов малярной или изоляционной лентой.

- максимальная прочность соединения достигается через 24 часа.

- не клеить ленту внахлест саму на себя!

3М Материалы, г. Калининград, ул. А. Невского, 120, офис 4

тел. 37-66-11, www.telsystem39.ru