Инструкция по монтажу лент для разметки

1. Общие требования

- поверхность, на которую будет наклеиваться лента, должна быть сухой и чистой.

- ленты должны наклеиваться при температуре не ниже + 10 С (при температуре ниже рекомендованной, поверхность необходимо прогреть феном до 40-50 С).

- поверхности с низкой адгезией  должны быть обязательно обработаны усилителем

приклеивания - праймером 94EF фирмы 3М !

2. Подготовка поверхности

- поверхность очистить от загрязнений, обезжирить изопропиловым спиртом.

НЕ ПОДХОДЯТ ДЛЯ ОБЕЗЖИРИВАНИЯ: бензин, ацетон, уайт-спирит, керосин и т.д.

(все нефтепроизводные жидкости, оставляющие после высыхания маслянистую плёнку).

- нанести праймер при помощи безворсовых салфеток.

3. Приклеивание

- при необходимости нанести разметку.

- приклеить начальный кусок ленты, расположить ленту на поверхности, далее постепенно разматывая и направляя ленту одновременно прижимать её  ракелем.

- наклеенную ленту с усилием разгладить резиновым валиком от центра к краям.

4. Уход

- подметать мягкой щёткой или веником.

- мыть щеткой с использованием бытовых моющих средств.

- запрещается использование растворителей для очистки лент.

3М Материалы, г. Калининград, ул. А. Невского, 120, офис 4

тел. 37- 66 -11, telsystem@mail.ru, www.telsystem39.ru