Инструкция по монтажу противоскользящей ленты

1. Общие требования

- поверхность, на которую будет наклеиваться лента, должна быть сухой и чистой.

- лента должна наклеиваться при температуре не ниже + 10 С (при температуре ниже рекомендованной, поверхность необходимо прогреть феном).

- не следует укладывать противоскользящую ленту на швах и стыках плитки.

- рекомендуется перед приклеиванием поверхность обработать  усилителем

адгезии - праймером 94EF фирмы 3М !

2. Подготовка поверхности

- поверхность  очистить от загрязнений и обезжирить изопропиловым спиртом.

НЕ ПОДХОДЯТ ДЛЯ ОБЕЗЖИРИВАНИЯ: бензин, ацетон, уайт-спирит, керосин и т.д.

(все жидкости, оставляющие после высыхания маслянистую плёнку на поверхности).

- нанести праймер при помощи безворсовой салфетки.

3. Приклеивание ленты

- отрезать ленту нужной длины (если плитка шириной 30 см, то от краёв необходимо

отступить 2-2,5 см и соответственно нарезать ленту нужно по 25 см).

- закруглить края (например, приложив 5 руб. монету и отрезав по контуру ножницами).

- снять защитную пленку на расстоянии 50 мм. от края и приклеить ленту к поверхности, далее постепенно снимать пленку, одновременно прижимая ленту. Не прикасайтесь к клеевому слою.

- наклеенную ленту с усилием разгладить резиновым валиком от центра к краям.

- при наклеивании ленты на ступеньки, отступить от края ступеньки на 10–20 мм.

- максимальная прочность приклеивания достигается через 24 часа.

4. Уход

- подметать жесткой щёткой или веником.

- мыть жесткой щеткой с использованием бытовых моющих средств.

- запрещается использование растворителей для очистки ленты.

3М Материалы, г. Калининград, ул. А. Невского, 120, офис 4

тел. 37-66-11, www.telsystem39.ru