Инструкция по использованию клея TEXACOL М 150 PU.PVC

Клей полиуретановый TEXACOL M 150 PU PVC (Италия) (аналоги: BOSTICK VINYKOL 1520, SAR-360)

специально

разработан для склеивания материалов из ПВХ и полиуретана.

Применяется многими производителями надувных лодок из ПВХ, а также для ремонта лодок, плотов, тентов, бассейнов и других изделий из ПВХ, конвейерных лент, надувных аттракционов, обуви и т.п. Надежно склеивает любые ПВХ ткани, лодочные ручки, уключины, клапана, опоры тента, рымы, и т.д. Имеет высокую начальную схватываемость, не требует термоактивации. Для повышения водо- и теплостойкости клеевого шва рекомендуется использование клея вместе с отвердителем DESMODUR в соотношении 100:6.

Подготовка:

Склеиваемые поверхности должны быть сухими, чистыми. Если на склеиваемых поверхностях имеются шероховатости и неровности, зачистите их мелкодисперсной (финишной) наждачной бумагой. Затем очистите поверхности от образовавшейся пыли и обезжирьте их чистой ветошью, смоченной растворителем № 647 или ацетоном (аккуратно).

Используйте защитную (малярную) ленту шириной 10-12мм, если требуется получить ровную клеевую линию для обозначения края склеиваемого шва.

Приклеивание:

Нанесите клей ровным слоем на обе склеиваемые поверхности кистью. Дайте подсохнуть 10-15 минут (потрогайте чистой рукой - клей не должен прилипать к руке). Нанесите второй слой клея и дайте подсохнуть еще 15-20 минут. Второе покрытие наносится если требуется большая крепость склеивания. Максимальное открытое время - 30 минут. НЕ ПРЕВЫШАЙТЕ ЕГО. Аккуратно соедините склеиваемые детали. С силой сожмите склеиваемые детали для достижения полного контакта

(используйте зажимы или другие подходящие приспособления). Тщательно прикатайте детали друг к другу по всей площади приклеивания от центра к краям, стараясь выгнать все возможные пузырьки воздуха из-под склеиваемых поверхностей. Дайте просохнуть изделию не менее 24ч. Не надувать!

Внимание! Для достижения наилучшего результата рекомендуется использовать клей при температуре не ниже +20С и при относительной влажности в рабочей зоне не более 60%.

Безопасность: Клей огнеопасен и опасен для здоровья.